Protótipo de Câmara de Cura em Atmosfera Rica em CO₂

Plano de Desenvolvimento: Câmara de cura acelerada e controlada para elementos de betão armado (vigas e pilares).

📸 Referências Visuais do Conceito

📋 Índice

- 1. Enquadramento e Descrição do Projeto

- 2. Objetivos

  - 2.1. Objetivo Geral

  - 2.2. Objetivos Específicos

- 3. Conceção Geral do Protótipo

  - 3.1. Recipiente e Estrutura

  - 3.2. Tampa e Fecho

  - 3.3. Sistema de Vácuo

  - 3.4. Alimentação e Condicionamento de CO₂

  - 3.5. Circulação Interna e Purga

- 4. Instrumentação e Controlo

- 5. Fluxo de Funcionamento (Ciclo de Cura)

- 6. Cronograma e Plano de Trabalho

- 7. Plano de Ensaios Experimentais

- 8. Segurança e Requisitos Técnicos

- 9. Indicadores de Desempenho (KPIs)

- 10. Recursos Necessários

- 11. Resultados Esperados

- 12. Guia: Como Incluir Imagens em Markdown

1. Enquadramento e Descrição do Projeto

O presente projeto tem como finalidade desenvolver um protótipo de experimental de uma câmara de cura em atmosfera rica em dióxido de carbono (CO2), destinada à cura acelerada de vigas e/ou pilares de betão armado produzidos em moldes.

A tecnologia cria um ambiente controlado num recipiente fechado, permitindo regular:

- Concentração de CO2

- Temperatura (T)

- Humidade Relativa (HR)

- Pressão (P)

A utilização de CO2 visa promover reações de carbonatação no betão, contribuindo para a fixação do gás e alteração favorável da microestrutura (aumento da resistência inicial e redução da permeabilidade). No entanto, o impacto da perda de alcalinidade na proteção contra a corrosão das armaduras será avaliado rigorosamente.

2. Objetivos

2.1. Objetivo Geral

Projetar, construir e validar um protótipo funcional de uma câmara de cura em atmosfera rica em CO2, capaz de tratar elementos de betão armado sob condições ambientais controladas e de registar continuamente todos os parâmetros do processo.

2.2. Objetivos Específicos

- Acelerar a Cura: Obter resistências mecânicas precoces e reduzir os tempos de desmoldagem.

- Sustentabilidade: Avaliar e otimizar a quantidade de CO2 fixada/absorvida pelo betão.

- Melhorar a Durabilidade: Investigar reduções na porosidade/permeabilidade.

- Controlar o Processo: Executar ciclos de cura programáveis, parametrizáveis e repetíveis.

- Monitorização Integrada: Medição contínua de T, HR, P e CO2 (interior/exterior).

- Segurança Aumentada: Implementar sistemas de purga, deteção ambiental e válvulas de alívio.

- Escalabilidade Modular: Projetar soluções adaptáveis a pré-fabricação industrial de maior escala.

3. Conceção Geral do Protótipo

3.1. Recipiente e Estrutura

- Estrutura metálica rígida e estanque dimensionada para ciclos duplos (vácuo parcial e pressão positiva).

- Interior resistente à humidade e agentes de limpeza.

- Volume útil ajustado a vigas/pilares e moldes.

- Pontos de passagem estanques para sensores, tubagens e cabos.

3.2. Tampa e Fecho

- Tampa articulada ou amovível com fecho mecânico de segurança.

- Junta de vedação em elastómero compatível com CO2 e variação de T/P.

- Interbloqueio mecânico/eletrónico (impede abertura sob pressão/vácuo ou concentração elevada de gás).

3.3. Sistema de Vácuo

- Bomba de vácuo, válvula de isolamento, retenção e transdutor de pressão absoluta.

- Utilizado para remoção parcial do ar interior antes da injeção de CO2, maximizando a pureza e difusão do gás no betão.

3.4. Alimentação e Condicionamento de CO₂

- Garrafa/reservatório com regulador de pressão, válvulas de corte e caudalímetro.

- Módulo térmico em linha (aquecimento/arrefecimento) para controlar a temperatura do gás injetado.

3.5. Circulação Interna e Purga

- Circulação: Ventiladores internos estanques para garantir a homogeneidade de T, HR e CO2.

- Purga: Circuito independente para despressurização e exaustão segura do CO2 para o exterior do edifício antes da abertura da câmara.

4. Instrumentação e Controlo

Matriz de Sensores e Monitorização

| Grandeza | Localização | Função Primária |
| --- | --- | --- |
| Concentração de CO2 | Interior da câmara | Medição da percentagem e consumo de gás |
| Temperatura (T) | Interior, Exterior e Linha de Alimentação | Monitorização térmica das reações e do gás |
| Humidade Relativa (HR) | Interior e Exterior | Controlo do perfil de humidade durante a cura |
| Pressão Absoluta (P) | Interior da câmara | Gestão de patamares de vácuo e pressão de cura |
| Pressão Atmosférica | Exterior da câmara | Referência para cálculo de diferenciais |
| Estado de Válvulas e Tampa | Estrutura / Linhas de gás | Interbloqueio e segurança do operador |

Unidade de Automação (PLC / Controlador Industrial)

- Controlo em tempo real via ecrã HMI.

- Execução de perfis automáticos de cura.

- Registo contínuo de dados (exportável para .csv / Excel).

- Gestão de alarmes e paragens de emergência.

5. Fluxo de Funcionamento (Ciclo de Cura)

[1. Carregamento e Preparação]

│

▼

[2. Fecho e Teste de Estanquidade]

│

▼

[3. Aplicação de Vácuo Parcial]

│

▼

[4. Condicionamento Térmico]

│

▼

[5. Injeção Controlada de CO₂]

│

▼

[6. Fase de Cura Controlada]

│

▼

[7. Purga e Exaustão Segura]

│

▼

[8. Despressurização e Abertura]

6. Cronograma e Plano de Trabalho

O projeto está estruturado num plano de 20 semanas:

Semanas 01-02: [Fase 1] Pesquisa e Requisitos

Semanas 03-04: [Fase 2] Projeto Mecânico e CAD

Semanas 05-06: [Fase 3] Circuitos de Gás e Térmico

Semanas 07-08: [Fase 4] Automação, PLC e Sensores

Semanas 09-11: [Fase 5] Fabrico e Montagem

Semanas 12-13: [Fase 6] Comissionamento e Seguranças (sem betão)

Semanas 14-17: [Fase 7] Ensaios Experimentais com Betão

Semanas 18-20: [Fase 8] Tratamento de Dados, Relatório e Validação

7. Plano de Ensaios Experimentais

Variáveis de Estudo

- Concentração de CO2 (0 a 100)

- Temperatura de Cura

- Humidade Relativa

- Pressão / Nível de Vácuo prévio

- Duração do Ciclo de Cura

- Idade/Grau de Hidratação Inicial do Betão

- Formulação da Mistura de Betão

Caracterização do Betão

- Mecânica: Resistência à compressão e flexão em idades precoces (1,3,7 dias) e aos 28 dias.

- Durabilidade: Absorção de água, porosidade por intrusão de mercúrio e permeabilidade.

- Carbonatação: Profundidade de carbonatação (teste de fenolftaleína) e verificação do risco de corrosão nas armaduras.

8. Segurança e Requisitos Técnicos

⚠️ Aviso de Segurança: O dióxido de carbono (CO2) é incolor, inodoro e asfixiante. A câmara opera com diferenciais de pressão (vácuo e pressão positiva).

- Dimensionamento Estrutural: O recipiente deve ser certificado para cargas combinadas de vácuo e pressão por um técnico habilitado.

- Sensor de CO2 Ambiente: Instalação obrigatória na sala de trabalho com alarme sonoro/luminoso.

- Válvulas de Alívio: Válvula de segurança mecânica e disco de rutura na câmara.

- Interbloqueio: Bloqueio mecânico da tampa enquanto Pint≠Patm ou .

9. Indicadores de Desempenho (KPIs)

- Estabilidade e Controlo: Desvio <5 entre o setpoint e os valores medidos (T,HR,P,CO2).

- Uniformidade: Variação espacial mínima dentro da câmara.

- Eficiência de Cura: Ganho percentual de resistência inicial vs. cura convencional em câmara húmida.

- Fixação de CO2: Quantidade (kg de CO2 fixado /m3 de betão) calculada por balanço de massa.

10. Recursos Necessários

- Equipamento & Hardware: Recipiente estrutural, bomba de vácuo, cilindros de CO2, permutador térmico, ventiladores de circulação, PLC, ecrã HMI, sensores industriais.

- Equipa Multidisciplinar:

  - Engenharia Mecânica (Projeto de vasos sob pressão)

  - Engenharia Civil / Materiais (Tecnologia do Betão)

  - Automação e Eletrónica

  - Técnico de Segurança no Trabalho

11. Resultados Esperados

- Protótipo funcional e validado para cura acelerada por CO2.

- Manual de Operação e Segurança.

- Base de dados experimental detalhada com as curvas otimizadas de cura.

- Relatório final com análise do impacto na resistência, durabilidade, custos e pegada de carbono.